ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

RP-WORK Инжект М

Однокомпонентный инъекционный раствор на цементной основе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Состав на основе высококачественного цемента сверхтонкого помола (5 мкм.) и модифицирующих добавок. При затворении водой образует стабильные низковязкие растворы высокой подвижности. Благодаря мельчайшему размеру частиц состав легко проникает в тончайшие трещины, поры и пространства между зернами минералов.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная проникающая способность.

- Отсутствие расслоения и усадочных деформаций

- Высокая ранняя прочность цементного камня, а также адгезия к минеральным основаниям

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Консолидация, повышение прочности и водонепроницаемости грунтов с коэффициентом фильтрации 10-80 м/сут

- Устройство ограждений котлованов, укрепление оснований и фундаментов зданий и других сооружений

- Ликвидации водопритоков, создание противофильтрационных завес при проведении мероприятий по гидроизоляции в подземных выработках и сооружениях.

- Заполнение полостей, швов и трещин в бетонных конструкциях

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Материал (сухая смесь) |  |
| --- | --- |
| Тонкость помола, массовая доля частиц крупнее 5 мкм, %, не более | 10 |
| Средний (медианный) размер частиц, мкм, не более | 3 |
| Удельная поверхность, см2/г, не менее | 8000 |
| Расход на 1 м³ раствора, кг | 760 - 900 |

| Растворные инъекционные смеси (при 20 °С) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водотвердое отношение | 0,8 | 1,0 |
| Плотность раствора, кг/м3 | 1600 | 1500 |
| Марка по подвижности, П | П3 | П4 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее | 60 | 60 |
| Водоотделение через 2 часа, % | 0 | 0 |
| Предел прочности при сжатии в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 5 | 2 |
| Предел прочности при изгибе в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 2 | 1 |
| Температура применения, °С | +5…+35 |  |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Следует избегать любых контактов порошка с открытыми участками кожи и защищать глаза при работе с данным продуктом. Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение. При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью

### УПАКОВКА

Состав поставляется в мешках 20 кг. и биг-бэгах (МКР) 1000 кг.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

### В крытых сухих складских помещениях в ненарушенной упаковке.

Не допускать длительного нагревания материала выше 45 оС, т.к. это может привести к пересушиванию и потере прочностных характеристик упаковки.

Не допускать длительного хранения под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к УФ-разрушению стрейч-пленки.

При транспортировке и погрузо-разгрузочных работах обеспечить защиту упаковки от механических повреждений и от атмосферных осадков.

Гарантированный срок хранения — 12 месяцев. Допускается продление гарантийного срока после проверки сохранности технических характеристик.

Примечание: Технические характеристики описанного выше материала подтверждены данными лабораторных испытаний, условия его применения не находятся под контролем компании-изготовителя. Лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного ими материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА:

Заполнить миксер водой

Добавить цемент и перемешивать 2 минуты

Перекачать в агитатор.

Очень важно применять высокооборотистый миксер. Наилучшим считается коллоидный миксер с количеством оборотов в минуту не менее 1500.

Для закачки раствора в массив подходит обычный поршневой насос высокого давления. Затвердевание у RP WORK Инжект М наступает через 2,5 часа, после чего проинъецированный массив можно разбуривать.

### ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ»

### ИНН: 9717084681

### КПП: 771701001

### Тел.: +7 977-440-27-48, +7 (930) 600-34-90

### E-mail: info@svstop. pro

### Сайт: svstop.pro