ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

RP WORK Анкер

Безусадочный самоуплотняющийся литьевой состав

Описание продукта

Анкеровочный состав RP WORK Анкер  - быстротвердеющий, высокопрочный, безусадочный состав литого типа на основе портландцемента, кварцевого наполнителя, специальных минеральных и синтетических добавок, обеспечивающих сверхтекучесть, высокую раннюю и марочную прочность, отличную адгезию к металлическим поверхностям, антикоррозионные свойства.

Область применения

- Применяется для монтажа и закрепления технологического оборудования, строительных конструкций.

- Ремонта железобетонных опор, испытывающих статические и динамические нагрузки.

- Усиления оснований и фундаментов.

- Заливки анкерных креплений.

- Заливки густоармированных конструкций.

- При высокоточной цементации (подливки) под оборудование и опорные части конструкций

Подготовка поверхности

Поверхности, на которые укладывают смесь, должны быть прочными, очищенными от различного рода загрязнений, ржавчины, масел, нефтепродуктов и других веществ, способных негативно повлиять на прочность сцепления материала с основанием.

Металлические поверхности необходимо дополнительно очистить от продуктов коррозии, непрочных грунтовок, лаков, краски.

Приготовление раствора

Для приготовления рабочего раствора на 1 кг сухой смеси потребуется 160–180 мл воды. На один мешок расход воды рассчитывайте из расчета массы мешка, указанной на упаковке.

Залить в подготовленную ёмкость чистую воду в количестве нижней границы водопотребности, т.е. 3,2 л на мешок смеси.

Включить миксер и медленно, без перерывов, добавить сухую смесь.

Смешивание осуществлять на низких оборотах (400–500 об/мин) в течение 1–3 минут до получения однородной смеси. Выдержать состав в течение 1–2 минут, после чего повторно перемешать в течение 1–3 минут.

При необходимости ввести дополнительное количество воды до требуемой консистенции раствора. Ориентиром является верхняя граница водопотребности, но можно учитывать также особенности технического задания, мощность используемых для закачки насосов.

Применение

Сухая смесь изначально содержит много воздуха (10-25%). При приготовлении раствора часть воздуха выходит наружу. В сверхтекучем растворе за счет низкого поверхностного натяжения оставшийся воздух начинает активно подниматься вверх в виде пузырьков. Полезно перед заливкой дать раствору отстояться 10-15 минут, периодически перемешивая его.

Заливка раствора осуществляется вручную или с применением насосов.

Заливку форм и полостей осуществляют с одного конца, с оптимальной скоростью, чтобы раствор успевал растекаться во все полости.

Для выгонки воздуха отлично подходят накладные электро-магнитные вибраторы. Даже без вибратора практически весь воздух выходит до загустевания раствора.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Порошок серого цвета |
| Максимальная крупность заполнителя, микроны | ≤600 |
| Количество воды для затворения, л/кг | 0,16–0,18 |
| Температурный диапазон применения, °С | +5…+25 |
| Время сохранения первоначальной подвижности, мин, не менее | 90 |
| Растекаемость смеси по расплыву кольца Рк, мм (через 10 сек) | ≥230 |
| Водоудерживающая способность, % | ≥99 |
| Условная вязкость рабочего , Вс | 10…20 |
| Расход, кг/м³ | 2200 |
| Минимальная толщина заполнения, мм | 5 мм |
| Прочность на сжатие, МПа, 24 часа/7 суток/28 суток | ≥30/≥50/≥60 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа 24 часа/28 суток | ≥5/≥7/≥10 |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа | ≥2,0 |
| Марка по водонепроницаемости, W, не меньше | 18 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/(м²·ч^0,5) | ≤0,4 |
| Марка по морозостойкости, F | ≥400 |
| Усадочные деформации, % на 24 часа | ±0,05 |
| Коэффициент сульфатостойкости (365 дней) | 0,95 |
| Содержание хлор-ионов, % | ≤0,01 |

Технические характеристики получены при испытании в собственной лаборатории при  стандартных условиях: при температуре (20±2) °С и влажности (60±10) %.

Хотя технические данные описанного выше материала подтверждены данными лабораторных испытаний, условия его применения не находятся под контролем компании-изготовителя. Поэтому лишь потребитель несет ответственность за соответствие выбранного ими материала предназначенным целям и соблюдение надлежащих условий их применения.

По всем дополнительным вопросам, связанным с применением материала, Вы можете связаться с нами по телефону или написать письмо.

Меры безопасности

Материал относится к негорючим и пожаро/взрывобезопасным материалам.

Сухая смесь содержит тонкодисперсные, легко пылящие частицы, а раствор является щелочным продуктом, они могут вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек.

При производстве работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, перчатки, очки, респиратор.

При попадании на кожу и в глаза немедленно промыть водой. Если раздражение не проходит, а также при попадании материала в пищеварительный тракт, обратиться к врачу.

Следует учитывать другие требования, изложенные в нормативной документации и инструкциях РФ, предъявляемых к данным видам работ и материалам.

Упаковка

Многослойные бумажные мешки полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Условия хранения

В крытых сухих складских помещениях в ненарушенной упаковке.

Не допускать длительного нагревания материала выше 45 оС.

Не допускать длительного хранения под прямыми солнечными лучами.

Гарантированный срок хранения — 6 месяцев. Допускается продление гарантийного срока после проверки сохранности технических характеристик.